ÑÏ 40-101-96 

ÑÂÎÄÛ ÏÐÀÂÈË ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÞ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 

ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÌÎÍÒÀÆ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÎÂ 
ÈÇ ÏÎËÈÏÐÎÏÈËÅÍÀ "ÐÀÍÄÎÌ ÑÎÏÎËÈÌÅÐ"

Design and laying of “Random copolymer” 
polipropilene pipelines

Äàòà ââåäåíèÿ 1996-09-04 

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ 

1. ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍ ÇÀÎ "ÍÏÎ Ñòðîéïîëèìåð" è âåäóùèìè ñïåöèàëèñòàìè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è ïðîåêòíûõ îðãàíèçàöèé â îáëàñòè ïðîåêòèðîâàíèÿ è ìîíòàæà òðóáîïðîâîäîâ èç ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ.

ÂÍÅÑÅÍ Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì ñòàíäàðòèçàöèè, òåõíè÷åñêîãî íîðìèðîâàíèÿ è ñåðòèôèêàöèè Ìèíñòðîÿ Ðîññèè.

2. ÏÐÈÍßÒ È ÐÅÊÎÌÅÍÄÎÂÀÍ ïèñüìîì Ãëàâòåõíîðìèðîâàíèÿ Ìèíñòðîÿ Ðîññèè îò 9 àïðåëÿ 1996 ã. ¹ 13/214.

Ââåäåíèå 

Ñâîä ïðàâèë ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ìîíòàæó òðóáîïðîâîäîâ èç ïîëèïðîïèëåíà "Ðàíäîì ñîïîëèìåð" ñîäåðæèò ðåêîìåíäóåìûå äîïîëíåíèÿ ê äåéñòâóþùèì íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì: ÑÍèÏ 2.04.01-85, ÑÍèÏ 3.05.01-85, ÑÍ-478-80, ÑÍ-550-82 è äð.

Ïðè ðàçðàáîòêå Ñâîäà ïðàâèë èñïîëüçîâàíû ðåçóëüòàòû ñåðòèôèêàöèîííûõ èñïûòàíèé òðóá èç PPRC, îïûò ïðèìåíåíèÿ èõ ïðè ìîíòàæå ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèÿ çàðóáåæíûõ íîðì, ìàòåðèàëû è òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ êîðïîðàöèè "Pipe line" è äð.

Òðóáû è ñîåäèíèòåëüíûå äåòàëè èìåþò ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ ¹ ÃÎÑÒ P RU.9001.1.3.0010-16, âûäàííûé Ìèíñòðîåì Ðîññèè, è ãèãèåíè÷åñêèé ñåðòèôèêàò ¹ 11-9660 îò 28.12.94 ã., âûäàííûé Ìîñêîâñêèì öåíòðîì Ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà Ãîñêîìèòåòà ñàíýïèäåìíàäçîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñâîä ïðàâèë ñîãëàñîâàí ñ ÃÏÊ ÑàíòåõÍÈÈïðîåêò, ÍÈÈÑàíòåõíèêè, ÍÈÈÌîññòðîé, ÀÎ "Ìîñïðîåêò", ÌÍÈÈÒÝÏ, ÓÌÝÑÒÐ, Ãëàâìîññòðîé.

Ïî ìåðå ðàñøèðåíèÿ îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ òðóá, ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé è ò.ï. â íåãî áóäóò âíåñåíû íåîáõîäèìûå ïîëîæåíèÿ è äîïîëíåíèÿ.

Â ðàçðàáîòêå íàñòîÿùåãî Ñâîäà ïðàâèë ïðèíèìàëè ó÷àñòèå: Ã.Ì.Õîðèí, Â.À.Ãëóõàðåâ, Â.À. Óñòþãîâ, Ë.Ä.Ïàâëîâ, Þ.È.Àðçàìàñöåâ, À.Â.Ïîëÿêîâ, Â.Ñ.Ðîìåéêî, Þ.Í.Ñàðãèí, À.Â.Ñëàäêîâ.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ Ñâîäà ïðàâèë ñëåäóåò íàïðàâëÿòü â ÍÏÎ "Ñòðîéïîëèìåð".

1. Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ 

1.1. Òðóáû è ñîåäèíèòåëüíûå äåòàëè, èçãîòîâëåííûå èç ïîëèïðîïèëåíà "Ðàíäîì ñîïîëèìåð" (òîâàðíîå íàçâàíèå PPRC) ïðåäíàçíà÷àþòñÿ äëÿ ìîíòàæà òðóáîïðîâîäîâ ñèñòåì õîëîäíîãî è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ è òåõíîëîãè÷åñêèõ òðóáîïðîâîäîâ. Â íàñòîÿùåì Ñâîäå ïðàâèë ïðèâåäåíû îñîáåííîñòè ïðîåêòèðîâàíèÿ è ìîíòàæà ñèñòåì òðóáîïðîâîäîâ èç PPRC, îáëàäàþùèõ ñïåöèôè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè.

1.2. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå òðóá èç PPRC äëÿ ðàçäåëüíûõ ñèñòåì ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ.

1.3. Ñðîê ñëóæáû òðóáîïðîâîäîâ èç PPRC â ñèñòåìàõ õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ - íå ìåíåå 50 ëåò, â ñèñòåìàõ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ (ïðè òåìïåðàòóðå íå áîëåå 75 ãðàä. Ñ) íå ìåíåå - 25 ëåò. Ñðîê ñëóæáû òåõíîëîãè÷åñêèõ òðóáîïðîâîäîâ èç PPRC çàâèñèò îò õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà òðàíñïîðòèðóåìîé ñðåäû, åå òåìïåðàòóðû, äàâëåíèÿ è îïðåäåëÿåòñÿ ïðîåêòîì.

1.4. Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è ìîíòàæå ñèñòåì òðóáîïðîâîäîâ, óêàçàííûõ â ï.1.1, äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ òðåáîâàíèÿ äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ (ÑÍèÏ 2.04.01-85, ÑÍèÏ 3.05.01-85, ÑÍ 478-80, ÑÍ 550-82 è äð.)

1.5. Îñíîâíûå ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà òðóá è ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé èç PPRC ïðè òåìïåðàòóðå +20 ãðàä. Ñ ïðèâåäåíû â òàáë. 1.1, à õèìè÷åñêàÿ ñòîéêîñòü -  â ïðèë. 1.

Òàáëèöà 1.1

Íàèìåíîâàíèå 	
Ìåòîäèêà èçìåðåíèé
	
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ 	
Âåëè÷èíà 	

Ïëîòíîñòü 	
ISO R 1183 
ÃÎÑÒ 15139-69
	
ã/êóá.ñì 	
>0,9 	
Òåìïåðàòóðà ïëàâëåíèÿ 	ÃÎÑÒ 21553-76 	°Ñ 	>146
	
Ñðåäíèé êîýôôèöèåíò ëèíåéíîãî òåïëîâîãî ðàñøèðåíèÿ
	ÃÎÑÒ 15173-70 		1,5õ10-1 	
Ïðåäåë òåêó÷åñòè ïðè ðàñòÿæåíèè 	ISO/R527
ÃÎÑÒ 11262-80
	Í/êâ.ìì 	22-23 	
Ïðåäåë ïðî÷íîñòè ïðè ðàçðûâå 	ISO/R527
ÃÎÑÒ 11262-80
	Í/êâ.ìì 	34-35 	
Îòíîñèòåëüíîå óäëèíåíèå ïðè ðàçðûâå 	ISO/R527
ÃÎÑÒ 11262-80
	%	>500 	
Òåïëîïðîâîäíîñòü 	DIN 52612 	Âò/ì °Ñ 	0,23
	
Óäåëüíàÿ òåïëîåìêîñòü
	ÃÎÑÒ 23630.1-79 	êÄæ/êã  °Ñ 	1,73 	

1.6. Ïðè çàìåðçàíèè æèäêîñòè â òðóáàõ èç PPRC îíè íå ðàçðóøàþòñÿ, à óâåëè÷èâàþòñÿ â äèàìåòðå è ïðè îòòàèâàíèè âíîâü ïðèîáðåòàþò ïðåæíèé ðàçìåð.

1.7. Òèïû òðóá PPRC óêàçàíû â òàáë. 1.2.

1.8. Ðàçìåðû è ìàññà òðóá ïðèâåäåíû â òàáë. 1.3.

Òàáëèöà 1.2

Òèï òðóáû 	
Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå, 
ÌÏà (êãñ/êâ.ñì)

PN10
	
1,0 (10)	
PN20
	2,0 (20)	

Ïðèìå÷àíèÿ

1. Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå - ïîñòîÿííîå âíóòðåííåå äàâëåíèå âîäû ïðè 20 ãðàä. Ñ, êîòîðîå òðóáû ìîãóò âûäåðæèâàòü íå ìåíåå 50 ëåò.

2. Ðàáî÷åå äàâëåíèå â òðóáîïðîâîäå ïðè òðàíñïîðòèðîâàíèè âîäû â çàâèñèìîñòè îò åå òåìïåðàòóðû, ñðîêà ñëóæáû è òèïà òðóáû ïðèâåäåíî â ïðèë. 2.

3. Âûáîð òèïà òðóá èç PPRC äëÿ òðóáîïðîâîäîâ îïðåäåëÿåòñÿ ïðîåêòîì.

Òàáëèöà 1.3

Ðàçìåðû è ìàññà òðóá èç PPRC
(ïî DIN 8077)

Äèàìåòð
	Òîëùèíà ñòåíêè, ìì, è òåîðåòè÷åñêàÿ ìàññà 1 ì òðóáû 	
íàðóæíûé òðóá PPRC, ìì 	óñëîâíîãî ïðîõîäà
	PN10 	PN20 	
íîìè- íàëüíîå çíà÷åíèå
	äîïó- ñòèìîå îòêëî- íåíèå 	ìì 	äþéìû 	íîìè- íàëüíîå çíà÷åíèå 	äîïóñ-
òèìîå îòêëî- íåíèå
	ìàññà, êã 	íîìè- íàëüíîå çíà÷åíèå 	äîïóñ- òèìîå îòêëî- íåíèå 	ìàññà, êã 	

16 	
+0,3 	
10 	
3/8 	
1,8 	
+0,4 	
0,08 	
2,7 	
+0,5 	
0,110
	
20 	+0,3 	15 	1/2 	1,9 	+0,4 	0,107 	3,4 	+0,6 	0,172
	
25 	+0,3 	20 	3/4 	2,3 	+0,4 	0,164 	4,2 	+0,7 	0,226
	
32 	+0,3 	25 	1 	3,0 	+0,5 	0,267 	5,4 	+0,8 	0,434
	
40 	+0,4 	32 		3,7
	+0,6 	0,412 	6,7 	+0,9 	0,671 	
50 	+0,5 	40 		4,6 	+0,7 	0,638 	8,4 	+1,1 	1,050
	
63 	+0,6 	50 	2 	5,8 	+0,8 	1,010 	10,5 	+1,3 	1,650
	
75 	+0,7 	65 		6,9 	+0,9 	1,420 	12,5 	+1,5 	2,340
	
90 	+0,9 	80 	3 	8,2 	+1,1 	2,030 	15,0 	+1,7 	3,360

1.9. Òðóáû èç PPRC ïîñòàâëÿþòñÿ â îòðåçêàõ äëèíîé äî 4 ì.

1.10. Óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå òðóá ñîñòîèò èç ñëîâ: òðóáà PPRC, ðàçìåðà íàðóæíîãî äèàìåòðà è òèïà òðóáû. Ïðèìåð óñëîâíîãî îáîçíà÷åíèÿ òðóáû èç PPRC íà äàâëåíèå 20 êãñ/êâ.ñì íàðóæíûì äèàìåòðîì 32 ìì: òðóáà PPRC 32PN20. 

2. Ïðîåêòèðîâàíèå òðóáîïðîâîäîâ 

2.1. Ïðîåêòèðîâàíèå ñèñòåì òðóáîïðîâîäîâ ñâÿçàíî ñ âûáîðîì òèïà òðóá, ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé è àðìàòóðû, âûïîëíåíèåì ãèäðàâëè÷åñêîãî ðàñ÷åòà, âûáîðîì ñïîñîáà ïðîêëàäêè è óñëîâèé, îáåñïå÷èâàþùèõ êîìïåíñàöèþ òåïëîâûõ èçìåíåíèé äëèíû òðóáû áåç ïåðåíàïðÿæåíèÿ ìàòåðèàëà è ñîåäèíåíèé òðóáîïðîâîäà. Âûáîð òèïà òðóáû ïðîèçâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì óñëîâèé ðàáîòû òðóáîïðîâîäà: äàâëåíèÿ è òåìïåðàòóðû, íåîáõîäèìîãî ñðîêà ñëóæáû è àãðåññèâíîñòè òðàíñïîðòèðóåìîé æèäêîñòè.

Ïðèìå÷àíèå - Ïðè òðàíñïîðòèðîâàíèè àãðåññèâíûõ æèäêîñòåé ñëåäóåò ïðèìåíÿòü êîýôôèöèåíòû óñëîâèé ðàáîòû òðóáîïðîâîäà ñîãëàñíî òàáë. 5 ÑÍ 550-82.

2.2. Ñîðòàìåíò òðóá, ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé è àðìàòóðû ïðèâîäèòñÿ â ïðèë. 3.

2.3. Ãèäðàâëè÷åñêèé ðàñ÷åò òðóáîïðîâîäîâ èç PPRC çàêëþ÷àåòñÿ â îïðåäåëåíèè ïîòåðü íàïîðà íà ïðåîäîëåíèå ãèäðàâëè÷åñêèõ ñîïðîòèâëåíèé, âîçíèêàþùèõ â òðóáå, â ñòûêîâûõ ñîåäèíåíèÿõ è ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëÿõ, â ìåñòàõ ðåçêèõ ïîâîðîòîâ è èçìåíåíèé äèàìåòðà òðóáîïðîâîäà.

2.4. Ãèäðàâëè÷åñêèå ïîòåðè íàïîðà â òðóáàõ îïðåäåëÿþòñÿ ïî íîìîãðàììàì ðèñ. 2.1. è 2.2.

Ðèñ. 2.1. Íîìîãðàììà äëÿ èíæåíåðíîãî ãèäðàâëè÷åñêîãî ðàñ÷åòà 
õîëîäíîãî âîäîïðîâîäà èç òðóá PPRC (PN10)

Ïðèìåð îïðåäåëåíèÿ

Äàíî: òðóáà PPRC 32PN10,

ðàñõîä æèäêîñòè 1 ë/ñ 	Ïî íîìîãðàììå: ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü òå÷åíèÿ
æèäêîñòè 1,84 ì/ñ, ïîòåðÿ íàïîðà
140 ìì/ì 	

Ðèñ. 2.2. Íîìîãðàììà äëÿ èíæåíåðíîãî ãèäðàâëè÷åñêîãî ðàñ÷åòà
 õîëîäíîãî âîäîïðîâîäà èç òðóá PPRC (PN20)

Ïðèìåð îïðåäåëåíèÿ

Äàíî: òðóáà PPRC50 PN20,

ðàñõîä æèäêîñòè 1 ë/ñ 	Ïî íîìîãðàììå: ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü òå÷åíèÿ
æèäêîñòè 1,1 ì/ñ, ïîòåðÿ íàïîðà 
45 ìì/ì 	

2.5. Ãèäðàâëè÷åñêèå ïîòåðè íàïîðà â ñòûêîâûõ ñîåäèíåíèÿõ ìîæíî ïðèíÿòü ðàâíûìè 10-15% âåëè÷èíû ïîòåðü íàïîðà â òðóáàõ, îïðåäåëåííûìè ïî íîìîãðàììå. Äëÿ âíóòðåííèõ âîäîïðîâîäíûõ ñèñòåì âåëè÷èíó ïîòåðü íàïîðà íà ìåñòíûå ñîïðîòèâëåíèÿ, â ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëÿõ è àðìàòóðå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèíèìàòü ðàâíîé 30% âåëè÷èíû ïîòåðü íàïîðà â òðóáàõ.

2.6. Òðóáîïðîâîäû â çäàíèÿõ ïðîêëàäûâàþòñÿ íà ïîäâåñêàõ, îïîðàõ è êðîíøòåéíàõ îòêðûòî èëè ñêðûòî (âíóòðè øàõò, ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé, áîðîçä, â êàíàëàõ). 

Ñêðûòàÿ ïðîêëàäêà òðóáîïðîâîäîâ íåîáõîäèìà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ çàùèòû ïëàñòìàññîâûõ òðóá îò ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé.

2.7. Òðóáîïðîâîäû âíå çäàíèé (ìåæöåõîâûå èëè íàðóæíûå) ïðîêëàäûâàþòñÿ íà ýñòàêàäàõ è îïîðàõ (â îáîãðåâàåìûõ èëè íåîáîãðåâàåìûõ êîðîáàõ è ãàëåðåÿõ èëè áåç íèõ), â êàíàëàõ (ïðîõîäíûõ èëè íåïðîõîäíûõ) è â ãðóíòå (áåñêàíàëüíàÿ ïðîêëàäêà).

2.8. Çàïðåùàåòñÿ ïðîêëàäêà òåõíîëîãè÷åñêèõ òðóáîïðîâîäîâ èç PPRC â ïîìåùåíèÿõ, îòíîñÿùèõñÿ ïî ïîæàðíîé îïàñíîñòè ê êàòåãîðèÿì À, Á, Â.

2.9. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðîêëàäêà âíóòðèöåõîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ òðóáîïðîâîäîâ èç ïëàñòìàññîâûõ òðóá ÷åðåç àäìèíèñòðàòèâíûå, áûòîâûå è õîçÿéñòâåííûå ïîìåùåíèÿ, ïîìåùåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ùèòû ñèñòåìû êîíòðîëÿ è àâòîìàòèêè, ëåñòíè÷íûå êëåòêè, êîðèäîðû è ò.ï. Â ìåñòàõ âîçìîæíîãî ìåõàíè÷åñêîãî ïîâðåæäåíèÿ òðóáîïðîâîäà ñëåäóåò ïðèìåíÿòü òîëüêî ñêðûòóþ ïðîêëàäêó â áîðîçäàõ, êàíàëàõ è øàõòàõ.

2.10. Òåïëîèçîëÿöèÿ òðóáîïðîâîäîâ âîäîñíàáæåíèÿ âûïîëíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑÍèÏ 2.04.14-88 (ðàçäåë 3).

2.11. Èçìåíåíèå äëèíû òðóáîïðîâîäîâ èç PPRC ïðè ïåðåïàäå òåìïåðàòóðû îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå 

ãäå L 	 - 	òåìïåðàòóðà èçìåíåíèÿ äëèíû òðóáû, ìì;
	
0,15 	  -	êîýôôèöèåíò ëèíåéíîãî ðàñøèðåíèÿ ìàòåðèàëà òðóáû, ìì/ì;	
L 	  -	äëèíà òðóáîïðîâîäà, ì;
	
 t 	  -	ðàñ÷åòíàÿ ðàçíîñòü òåìïåðàòóð (ìåæäó òåìïåðàòóðîé ìîíòàæà è ýêñïëóàòàöèè), ãðàä. Ñ.	

2.12. Âåëè÷èíó òåìïåðàòóðíûõ èçìåíåíèé äëèíû òðóáû ìîæíî òàêæå îïðåäåëèòü ïî íîìîãðàììå ðèñ. 2.3.

Ðèñ. 2.3 

Ïðèìåð - T(1) = 20 °C, t(2) = 75 °C, L = 6,5 ì.	
Ïî ôîðìóëå 2.1 	
	= 0,15õ6,5õ(75-20) = 55 ìì 	
	= 75-20 = 55 °Ñ.	
Ïî íîìîãðàììå 		= 55 ìì.

2.13. Òðóáîïðîâîä äîëæåí èìåòü âîçìîæíîñòü ñâîáîäíî óäëèíÿòüñÿ èëè óêîðà÷èâàòüñÿ áåç ïåðåíàïðÿæåíèÿ ìàòåðèàëà òðóá, ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé è ñîåäèíåíèé òðóáîïðîâîäà. Ýòî äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò êîìïåíñèðóþùåé ñïîñîáíîñòè ýëåìåíòîâ òðóáîïðîâîäà (ñàìîêîìïåíñàöèÿ) è îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðàâèëüíîé ðàññòàíîâêîé îïîð (êðåïëåíèé), íàëè÷èåì îòâîäîâ â òðóáîïðîâîäå â ìåñòàõ ïîâîðîòà, äðóãèõ ãíóòûõ ýëåìåíòîâ è óñòàíîâêîé òåìïåðàòóðíûõ êîìïåíñàòîðîâ. Íåïîäâèæíûå êðåïëåíèÿ òðóá äîëæíû íàïðàâëÿòü óäëèíåíèÿ òðóáîïðîâîäîâ â ñòîðîíó ýòèõ ýëåìåíòîâ.

2.14. Ðàññòîÿíèå ìåæäó îïîðàìè ïðè ãîðèçîíòàëüíîé ïðîêëàäêå òðóáîïðîâîäà îïðåäåëÿåòñÿ èç òàáë. 2.1.

Òàáëèöà 2.1

Ðàññòîÿíèå ìåæäó îïîðàìè â çàâèñèìîñòè 
îò òåìïåðàòóðû âîäû â òðóáîïðîâîäå 

Íîìèíàëüíûé íàðóæíûé äèàìåòð òðóáû, ìì 	
Ðàññòîÿíèå, ìì 

20 °Ñ 	
30 °Ñ 
 	
40 °Ñ 
	
50 °Ñ 
 	
60 °Ñ 
 	
70 °Ñ 
 	
80 °Ñ 

16 	
500 
	
500 	
500 	
500 	
500 	
500 	
500 	
20 	600 
	600 	600 	600 	550 	500 	500 	
25 	750 
	750 	700 	700 	650 	600 	550 	
32 	900 
	900 	800 	800 	750 	700 	650 	
40 	1050 
	1000 	900 	900 	850 	800 	750 	
50 	1200 
	1200 	1100 	1100 	1000 	950 	900 	
63 	1400 
	1400 	1300 	1300 	1150 	1150 	1000 	
75 	1500 
	1500 	1400 	1400 	1250 	1150 	1100 	
90 	1600 
	1600 	1500 	1500 	1400 	1250 	1200 	

2.15. Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè âåðòèêàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ îïîðû óñòàíàâëèâàþòñÿ íå ðåæå ÷åì ÷åðåç 1000 ìì äëÿ òðóá íàðóæíûì äèàìåòðîì äî 32 ìì è íå ðåæå ÷åì ÷åðåç 1500 ìì äëÿ òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà.

2.16. Êîìïåíñèðóþùèå óñòðîéñòâà âûïîëíÿþòñÿ â âèäå Ã-îáðàçíûõ ýëåìåíòîâ (ðèñ. 2.4), Ï-îáðàçíûõ (ðèñ. 2.5) è ïåòëåîáðàçíûõ (êðóãîâûõ) êîìïåíñàòîðîâ (ðèñ. 2.6).

Ðèñ. 2.4. Ã-îáðàçíûé ýëåìåíò òðóáîïðîâîäà

2.17. Ðàñ÷åò êîìïåíñèðóþùåé ñïîñîáíîñòè Ã-îáðàçíûõ ýëåìåíòîâ (ðèñ. 2.4) è Ï-îáðàçíûõ  êîìïåíñàòîðîâ (ðèñ. 2.5) ïðîèçâîäèòñÿ ïî íîìîãðàììå (ðèñ. 2.7) èëè ïî ýìïèðè÷åñêîé ôîðìóëå (2.2)

ãäå  	
	- äëèíà ó÷àñòêà Ã-îáðàçíîãî ýëåìåíòà, âîñïðèíèìàþùåãî òåìïåðàòóðíûå èçìåíåíèÿ äëèíû òðóáîïðîâîäà, ìì;
	
	  d 	- íàðóæíûé äèàìåòð òðóáû, ìì;

	- òåìïåðàòóðíûå èçìåíåíèÿ äëèíû òðóáû, ìì.	

	Âåëè÷èíó L(k) ìîæíî òàêæå îïðåäåëèòü ïî íîìîãðàììå (ðèñ. 2.7).

Ðèñ. 2.5. Ï-îáðàçíûé êîìïåíñàòîð 

Ðèñ. 2.6. Ïåòëåîáðàçíûé êîìïåíñàòîð 

Ðèñ. 2.7. Íîìîãðàììà äëÿ îïðåäåëåíèÿ äëèíû ó÷àñòêà òðóáû, 
âîñïðèíèìàþùåãî òåïëîâîå óäëèíåíèå

Ïðèìåð - d = 40 ìì, 		= 55 ìì 	
Ïî ôîðìóëå 2.2 	
	ìì 	
Ïî íîìîãðàììå 		=1250 ìì 	

2.18. Êîíñòðóèðîâàíèå ñèñòåì âíóòðåííèõ òðóáîïðîâîäîâ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîèçâîäèòü â ñëåäóþùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè:

íà ñõåìå òðóáîïðîâîäîâ ïðåäâàðèòåëüíî íàìå÷àþò ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ íåïîäâèæíûõ îïîð ñ ó÷åòîì êîìïåíñàöèè òåìïåðàòóðíûõ èçìåíåíèé äëèíû òðóá ýëåìåíòàìè òðóáîïðîâîäà (îòâîäàìè è ïð.);

ïðîâåðÿþò ðàñ÷åòîì êîìïåíñèðóþùóþ ñïîñîáíîñòü ýëåìåíòîâ òðóáîïðîâîäà ìåæäó íåïîäâèæíûìè îïîðàìè;

íàìå÷àþò ðàñïîëîæåíèå ñêîëüçÿùèõ îïîð ñ óêàçàíèåì ðàññòîÿíèé ìåæäó íèìè.

2.19. Íåïîäâèæíûå îïîðû íåîáõîäèìî ðàçìåùàòü òàê, ÷òîáû òåìïåðàòóðíûå èçìåíåíèÿ äëèíû ó÷àñòêà òðóáîïðîâîäà ìåæäó íèìè íå ïðåâûøàëè êîìïåíñèðóþùåé ñïîñîáíîñòè îòâîäîâ è êîìïåíñàòîðîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà ýòîì ó÷àñòêå, è ðàñïðåäåëÿëèñü ïðîïîðöèîíàëüíî  èõ êîìïåíñèðóþùåé ñïîñîáíîñòè.

2.20. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà òåìïåðàòóðíûå èçìåíåíèÿ äëèíû ó÷àñòêà òðóáîïðîâîäà ïðåâûøàþò êîìïåíñèðóþùóþ ñïîñîáíîñòü åãî ýëåìåíòîâ, íà íåì íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü äîïîëíèòåëüíûé êîìïåíñàòîð.

2.21. Êîìïåíñàòîðû óñòàíàâëèâàþòñÿ íà òðóáîïðîâîäå, êàê ïðàâèëî, ïîñðåäèíå, ìåæäó íåïîäâèæíûìè îïîðàìè, äåëÿùèìè òðóáîïðîâîä íà ó÷àñòêè, òåìïåðàòóðíàÿ äåôîðìàöèÿ êîòîðûõ ïðîèñõîäèò íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà. Êîìïåíñàöèÿ ëèíåéíûõ óäëèíåíèé òðóá èç PPRC ìîæåò îáåñïå÷èâàòüñÿ òàêæå ïðåäâàðèòåëüíûì ïðîãèáîì òðóá ïðè ïðîêëàäêå èõ â âèäå "çìåéêè" íà ñïëîøíîé îïîðå, øèðèíà êîòîðîé äîïóñêàåò âîçìîæíîñòü èçìåíåíèÿ ôîðìû ïðîãèáà òðóáîïðîâîäà ïðè èçìåíåíèè òåìïåðàòóðû.

2.22. Ïðè ðàññòàíîâêå íåïîäâèæíûõ îïîð ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî ïåðåìåùåíèå òðóáû â ïëîñêîñòè ïåðïåíäèêóëÿðíî ñòåíå îãðàíè÷èâàåòñÿ ðàññòîÿíèåì îò ïîâåðõíîñòè òðóáû äî ñòåíû (ðèñ. 2.4). Ðàññòîÿíèå îò íåïîäâèæíûõ ñîåäèíåíèé äî îñåé òðîéíèêîâ äîëæíî áûòü íå ìåíåå øåñòè äèàìåòðîâ òðóáîïðîâîäà.

2.23. Çàïîðíàÿ è âîäîðàçáîðíàÿ àðìàòóðà äîëæíà èìåòü íåïîäâèæíîå êðåïëåíèå ê ñòðîèòåëüíûì êîíñòðóêöèÿì äëÿ òîãî, ÷òîáû óñèëèÿ, âîçíèêàþùèå ïðè ïîëüçîâàíèè àðìàòóðîé, íå ïåðåäàâàëèñü íà òðóáû PPRC. 

2.24. Ïðè ïðîêëàäêå â îäíîì ïîìåùåíèè íåñêîëüêèõ òðóáîïðîâîäîâ èç ïëàñòìàññîâûõ òðóá èõ ñëåäóåò óêëàäûâàòü ñîâìåñòíî êîìïàêòíûìè ïó÷êàìè íà îáùèõ îïîðàõ èëè ïîäâåñêàõ. Òðóáîïðîâîäû â ìåñòàõ ïåðåñå÷åíèÿ ôóíäàìåíòîâ çäàíèé, ïåðåêðûòèé è ïåðåãîðîäîê äîëæíû ïðîõîäèòü ÷åðåç ãèëüçû, èçãîòîâëåííûå, êàê ïðàâèëî, èç ñòàëüíûõ òðóá, êîíöû êîòîðûõ äîëæíû âûñòóïàòü íà 20-50 ìì èç ïåðåñåêàåìîé ïîâåðõíîñòè. Çàçîð ìåæäó òðóáîïðîâîäàìè è ôóòëÿðàìè äîëæåí áûòü íå ìåíåå 10-20 ìì è òùàòåëüíî óïëîòíåí íåñãîðàåìûì ìàòåðèàëîì, äîïóñêàþùèì ïåðåìåùåíèå òðóáîïðîâîäîâ âäîëü åãî ïðîäîëüíîé îñè.

2.25. Ïðè ïàðàëëåëüíîé ïðîêëàäêå òðóáû èç PPRC äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ íèæå òðóá îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ ñ ðàññòîÿíèåì â ñâåòó ìåæäó íèìè íå ìåíåå 100 ìì.

2.26. Ïðîåêòèðîâàíèå ñðåäñòâ çàùèòû ïëàñòìàññîâûõ òðóáîïðîâîäîâ îò ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ â ñëó÷àÿõ:

îòðèöàòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà íà òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ è êà÷åñòâî òðàíñïîðòèðóåìûõ âåùåñòâ;

îïàñíîãî âîçäåéñòâèÿ ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà íà îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë.

Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è ýêñïëóàòàöèè òàêèõ òðóáîïðîâîäîâ äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ ïîëîæåíèÿ ÑÍ 550-82.

2.27. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñðîêà ñëóæáû òðóáîïðîâîäîâ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ èç òðóá PPRC íå ìåíåå 25 ëåò íåîáõîäèìî ïîääåðæèâàòü ðåêîìåíäóåìûå ðåæèìû ýêñïëóàòàöèè (äàâëåíèå, òåìïåðàòóðó âîäû), óêàçàííûå â ïðèë. 2.

2.28. Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå äèýëåêòðè÷åñêèå ñâîéñòâà òðóá èç PPRC, ìåòàëëè÷åñêèå âàííû è ìîéêè äîëæíû áûòü çàçåìëåíû ñîãëàñíî ñîîòâåòñòâóþùèì òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ.

3. Òðàíñïîðòèðîâàíèå è õðàíåíèå òðóá 

3.1. Òðàíñïîðòèðîâàíèå, ïîãðóçêà è ðàçãðóçêà ïîëèïðîïèëåíîâûõ òðóá äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ ïðè òåìïåðàòóðå íàðóæíîãî âîçäóõà íå íèæå ìèíóñ 10 °Ñ. Èõ òðàíñïîðòèðîâàíèå ïðè òåìïåðàòóðå äî ìèíóñ 20 °Ñ äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ïðè èñïîëüçîâàíèè ñïåöèàëüíûõ óñòðîéñòâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ôèêñàöèþ òðóá, à òàêæå ïðèíÿòèè îñîáûõ ìåð ïðåäîñòîðîæíîñòè.

3.2. Òðóáû è ñîåäèíèòåëüíûå äåòàëè íåîáõîäèìî îáåðåãàòü îò óäàðîâ è ìåõàíè÷åñêèõ íàãðóçîê, à èõ ïîâåðõíîñòè - îò íàíåñåíèÿ öàðàïèí. Ïðè ïåðåâîçêå òðóáû èç PPRC íåîáõîäèìî óêëàäûâàòü íà ðîâíóþ ïîâåðõíîñòü òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäîõðàíÿÿ îò îñòðûõ ìåòàëëè÷åñêèõ óãëîâ è ðåáåð ïëàòôîðìû.

3.3. Òðóáû è ñîåäèíèòåëüíûå äåòàëè èç PPRC, äîñòàâëåííûå íà îáúåêò â çèìíåå âðåìÿ, ïåðåä èõ ïðèìåíåíèåì â çäàíèÿõ äîëæíû áûòü ïðåäâàðèòåëüíî âûäåðæàíû ïðè ïîëîæèòåëüíîé òåìïåðàòóðå íå ìåíåå 2 ÷.

3.4. Òðóáû äîëæíû õðàíèòüñÿ íà ñòåëëàæàõ â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ èëè ïîä íàâåñîì. Âûñîòà øòàáåëÿ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 2 ì. Ñêëàäèðîâàòü òðóáû è ñîåäèíèòåëüíûå äåòàëè ñëåäóåò íå áëèæå 1 ì îò íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ.

4. Ìîíòàæ òðóáîïðîâîäîâ 

4.1. Ìîíòàæ òðóáîïðîâîäîâ âåäåòñÿ ñ ïðèìåíåíèåì òðóá, ñîåäèíèòåëüíûõ, êðåïåæíûõ äåòàëåé è àðìàòóðû, ïðèâåäåííûõ â ïðèë. 3.

4.2. Ñîåäèíåíèå ïëàñòìàññîâûõ òðóáîïðîâîäîâ ñ ìåòàëëè÷åñêèìè ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü ñ ïîìîùüþ êîìáèíèðîâàííûõ äåòàëåé (ïðèë. 3).

4.3. Ðàçìåðû îïîð äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü äèàìåòðàì òðóáîïðîâîäîâ. Äëÿ êðåïëåíèÿ ïëàñòìàññîâîãî òðóáîïðîâîäà ìîæíî èñïîëüçîâàòü òàêæå îïîðû, âûïîëíåííûå ïî òèïîâîé ñåðèè 4.900-9 (ðàçðàáîò÷èê - ÃÏÊ ÑàíòåõÍÈÈïðîåêò). 

4.4. Êîíñòðóêöèÿ ñêîëüçÿùåé îïîðû äîëæíà îáåñïå÷èâàòü ïåðåìåùåíèå òðóáû â îñåâîì íàïðàâëåíèè. Êîíñòðóêöèÿ íåïîäâèæíûõ îïîð ìîæåò áûòü âûïîëíåíà ïóòåì óñòàíîâêè äâóõ ìóôò ðÿäîì ñî ñêîëüçÿùåé îïîðîé èëè ìóôòû è òðîéíèêà. Íåïîäâèæíîå êðåïëåíèå òðóáîïðîâîäà íà îïîðå ïóòåì ñæàòèÿ òðóáîïðîâîäà íå äîïóñêàåòñÿ.

4.5. Ïðè ïðîõîäå òðóáîïðîâîäà ÷åðåç ñòåíû è ïåðåãîðîäêè äîëæíî áûòü îáåñïå÷åíî åãî ñâîáîäíîå ïåðåìåùåíèå (óñòàíîâêà ãèëüç è äð.). Ïðè ñêðûòîé ïðîêëàäêå òðóáîïðîâîäîâ â êîíñòðóêöèè ñòåíû èëè ïîëà äîëæíà áûòü îáåñïå÷åíà âîçìîæíîñòü òåìïåðàòóðíîãî óäëèíåíèÿ òðóá.

4.6. Äëÿ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ, ýêñïëóàòèðóåìûõ òîëüêî â òåïëûé ïåðèîä ãîäà, äîïóñêàåòñÿ ïðîêëàäêà òðóá âûøå ãëóáèíû ïðîìåðçàíèÿ ãðóíòîâ. Äëÿ ñèñòåì êðóãëîãîäè÷íîé ýêñïëóàòàöèè ïðîêëàäêó òðóáîïðîâîäîâ â çåìëå ñëåäóåò âûïîëíÿòü ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ÑÍèÏ 2.04.02-84*. Ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ ðàçðóøåíèÿ òðóáîïðîâîäà ïðè èçìåíåíèè òåìïåðàòóðû, ïðè ïðîêëàäêå åãî â çåìëå ðåêîìåíäóåòñÿ óêëàäêà ñïîñîáîì "çìåéêà".

4.7. Ïðèêëàäûâàåìîå óñèëèå ïðè ñîåäèíåíèè ìåòàëëè÷åñêèõ òðóá ñ ðåçüáîâûìè çàêëàäíûìè ýëåìåíòàìè ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé èç PPRC íå äîëæíî âûçûâàòü ðàçðóøåíèå ïîñëåäíèõ.

Ðèñ. 4.1. Âèäû îïîð

4.8. Òðóáîïðîâîä èç òðóá PPRC íå äîëæåí ïðèìûêàòü âïëîòíóþ ê ñòåíå. Ðàññòîÿíèå â ñâåòó ìåæäó òðóáàìè è ñòðîèòåëüíûìè êîíñòðóêöèÿìè äîëæíî áûòü íå ìåíåå 20 ìì èëè îïðåäåëÿòüñÿ êîíñòðóêöèåé îïîðû.

5. Ñîåäèíåíèå òðóá 

5.1. Îñíîâíûìè ñïîñîáàìè ñîåäèíåíèé òðóá èç PPRC ïðè ìîíòàæå ÿâëÿþòñÿ:

êîíòàêòíàÿ ñâàðêà â ðàñòðóá;

ðåçüáîâîå ñîåäèíåíèå ñ ìåòàëëè÷åñêèìè òðóáîïðîâîäàìè; 

ñîåäèíåíèå ñ íàêèäíîé ãàéêîé;

ñîåäèíåíèå íà ñâîáîäíûõ ôëàíöàõ.

5.2. Êîíòàêòíàÿ ñâàðêà â ðàñòðóá îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîìîùè íàãðåâàòåëüíîãî óñòðîéñòâà (ñâàðî÷íûé àïïàðàò), ñîñòîÿùåãî èç ãèëüçû äëÿ îïëàâëåíèÿ íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè êîíöà òðóáû è äîðíà äëÿ îïëàâëåíèÿ âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè ðàñòðóáà ñîåäèíèòåëüíîé äåòàëè èëè êîðïóñà àðìàòóðû (ðèñ. 5.1).

Ðèñ. 5.1. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðîöåññà êîíòàêòíîé ñâàðêè â ðàñòðóá 
òðóáû è ìóôòû èç PPRC

1 - ìóôòà; 2 - äîðí íàãðåâàòåëüíîãî óñòðîéñòâà; 3 - ãèëüçà íàãðåâàòåëüíîãî óñòðîéñòâà; 
4 - ìåòêà íà âíåøíåé ïîâåðõíîñòè êîíöà òðóáû; 5 - îãðàíè÷èòåëüíûé õîìóò; 
6 - òðóáà; 7 - ñâàðíîé øîâ 

5.3. Êîíòàêòíàÿ ðàñòðóáíàÿ ñâàðêà âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå îïåðàöèè:

íà ñâàðî÷íîì àïïàðàòå (ñì. ïðèë.3) óñòàíîâèòü ñìåííûå íàãðåâàòåëè íåîáõîäèìîãî ðàçìåðà;

âêëþ÷èòü ñâàðî÷íûé àïïàðàò â ýëåêòðîñåòü, ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà íà ïîâåðõíîñòè ñìåííûõ íàãðåâàòåëåé (+260 °Ñ) óñòàíàâëèâàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè. Ñèãíàëîì ãîòîâíîñòè ñâàðî÷íîãî àïïàðàòà ê ðàáîòå ÿâëÿåòñÿ âûêëþ÷åíèå ñèãíàëüíîé ëàìïî÷êè;

íà êîíöå òðóáû ñíÿòü ôàñêó ïîä óãëîì 30 ãðàä.;

êîíåö òðóáû è ðàñòðóá ñîåäèíèòåëüíîé äåòàëè ïåðåä ñâàðêîé î÷èñòèòü îò ïûëè è ãðÿçè è îáåçæèðèòü;

íà òðóáå íàíåñòè ìåòêó (èëè óñòàíîâèòü îãðàíè÷èòåëüíûé õîìóò) íà ðàññòîÿíèè îò òîðöà òðóáû äî ìåòêè (èëè äî êðàÿ õîìóòà), ðàâíîì ãëóáèíå ðàñòðóáà ñîåäèíèòåëüíîé äåòàëè ïëþñ 2 ìì. Âåëè÷èíà ðàññòîÿíèÿ îò òîðöà òðóáû äî ìåòêè äëÿ ðàçëè÷íûõ äèàìåòðîâ ïðèâåäåíà â òàáë. 5.1;

Òàáëèöà 5.1

Íàðóæíûé äèàìåòð òðóáû, ìì
	
16 	
20 	
25
	
32 	
40 	
50 	
63 	
75 	
Ðàññòîÿíèå äî ìåòêè, ìì 	15 	17 	19 	22 	24 	27 	30 	32 

ðàñòðóá ñâàðèâàåìîé äåòàëè íàñàäèòü íà äîðí ñâàðî÷íîãî àïïàðàòà, à êîíåö âñòàâèòü â ãèëüçó äî ìåòêè (äî îãðàíè÷èòåëüíîãî õîìóòà);

âûäåðæàòü âðåìÿ íàãðåâà (ñì. òàáë. 5.2), ïîñëå ÷åãî ñíÿòü òðóáó è ñîåäèíèòåëüíóþ äåòàëü ñ íàãðåâàòåëåé, ñîåäèíèòü äðóã ñ äðóãîì è îõëàäèòü åñòåñòâåííûì ïóòåì.

Òàáëèöà 5.2.

Äèàìåòð òðóáû,
ìì
	
Âðåìÿ íàãðåâà,
ñ 	
Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ïàóçà íå áîëåå, ñ
	
Âðåìÿ îõëàæäåíèÿ,
ìèí 	

16 	
5 	
4 	
2 
	
20
	6 	4 	2 	
25
	7 	4 	2 	
32
	8 	6 	4 	
40
	12 	6 	4 	
50
	18 	6 	4 	
63
	24 	8 	6 	
75
	30 	8 	6 	
90
	40 	8 	8 	

Ïîñëå êàæäîé ñâàðêè íåîáõîäèìà î÷èñòêà ðàáî÷èõ ïîâåðõíîñòåé äîðíà è ãèëüçû íàãðåâàòåëüíîãî óñòðîéñòâà îò íàëèïøåãî ìàòåðèàëà.

5.4. Âðåìÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé ñâàðêè ïðèâåäåíî â òàáë. 5.2 (ïðè òåìïåðàòóðå íàðóæíîãî âîçäóõà +20 °Ñ).

5.5. Ïðè âûïîëíåíèè òåõíîëîãè÷åñêîé îïåðàöèè "íàãðåâ" íå äîïóñêàåòñÿ îòêëîíåíèå îñåâîé ëèíèè òðóáû îò îñåâîé ëèíèè íàãðåâàòåëüíîãî óñòðîéñòâà áîëåå ÷åì íà 5 ãðàä. (ðèñ. 5.2). Äëÿ äèàìåòðîâ òðóá áîëåå 32 ìì, â ñëó÷àå åñëè äëèíà ó÷àñòêà òðóáû áîëåå 2 ì, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü äîïîëíèòåëüíûå ïîäñòàâêè, îáåñïå÷èâàþùèå ñîîñíîñòü òðóáû è íàãðåâàòåëüíîãî óñòðîéñòâà.

Ðèñ. 5.2

     5.6. Âî âðåìÿ îõëàæäåíèÿ çàïðåùàåòñÿ ïðîèçâîäèòü ëþáûå ìåõàíè÷åñêèå âîçäåéñòâèÿ íà òðóáó èëè ñîåäèíèòåëüíóþ äåòàëü ïîñëå ñîïðÿæåíèÿ èõ îïëàâëåííûõ ïîâåðõíîñòåé ñ öåëüþ áîëåå òî÷íîé óñòàíîâêè.

5.7. Âíåøíèé âèä ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé äîëæåí óäîâëåòâîðÿòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

îòêëîíåíèå ìåæäó îñåâûìè ëèíèÿìè òðóáû è ñîåäèíèòåëüíîé äåòàëè â ìåñòå ñòûêà íå äîëæíî ïðåâûøàòü 5 °;

íàðóæíàÿ ïîâåðõíîñòü ñîåäèíèòåëüíîé äåòàëè, ñâàðåííîé ñ òðóáîé, íå äîëæíà èìåòü òðåùèí, ñêëàäîê èëè äðóãèõ äåôåêòîâ, âûçâàííûõ ïåðåãðåâîì äåòàëåé;

ó êðîìêè ðàñòðóáà ñîåäèíèòåëüíîé äåòàëè, ñâàðåííîé ñ òðóáîé, äîëæåí áûòü âèäåí ñïëîøíîé (ïî âñåé îêðóæíîñòè) âàëèê îïëàâëåííîãî ìàòåðèàëà, ñëåãêà âûñòóïàþùèé çà òîðöåâóþ ïîâåðõíîñòü ñîåäèíèòåëüíîé äåòàëè.

5.8. Êîíòàêòíóþ ñâàðêó ïîëèïðîïèëåíîâûõ òðóá è äåòàëåé òðóáîïðîâîäà ñëåäóåò ïðîâîäèòü ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåé ñðåäû íå íèæå 0 °Ñ. Ìåñòî ñâàðêè ñëåäóåò çàùèùàòü îò àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ è ïûëè.

5.9. Ñîåäèíåíèå íà ñâîáîäíûõ ôëàíöàõ (ðèñ. 5.3) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ âòóëîê ñ áóðòîì (ïðèë. 3), ïðèâàðèâàåìûõ êîíòàêòíîé ñâàðêîé íà êîíöû òðóá, è óñòàíîâêîé íà íèõ ñâîáîäíî âðàùàþùèõñÿ ôëàíöåâ.

Ðèñ. 5.3. Ñîåäèíåíèå òðóá èç PPRC íà ñâîáîäíûõ ôëàíöàõ

1 - âòóëêà ñ áóðòîì; 2 - ôëàíåö; 3 - øàéáà ìåòàëëè÷åñêàÿ; 
4 - áîëò ìåòàëëè÷åñêèé; 5 - ïðîêëàäêà; 6 - ñâàðíîé øîâ

5.10. Ïðè ñâàðêå òðóá PPRC äèàìåòðîì áîëåå 40 ìì ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü öåíòðèðóþùèå ïðèñïîñîáëåíèÿ.

5.11. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçúåìíûõ ñîåäèíåíèé òðóá èç PPRC ñ ìåòàëëè÷åñêèìè òðóáàìè èëè àðìàòóðîé ïðèìåíÿþò ñîåäèíåíèå ñ íàêèäíîé ãàéêîé (ðèñ. 5.4).

Ðèñ. 5.4. Ñîåäèíåíèå ñ íàêèäíîé ãàéêîé

1 - òðóáà èç PPRC; 2 - äåòàëü èç PPRC; 3 - íàêèäíàÿ ãàéêà ìåòàëëè÷åñêàÿ; 
4 - ðåçüáîâàÿ äåòàëü; 5 - ïðîêëàäêà; 6 - ñâàðíîé øîâ

5.12. Äåòàëü 2 ïðèâàðèâàåòñÿ ê òðóáå èç PPRC êîíòàêòíîé ðàñòðóáíîé ñâàðêîé (ïï. 5.2 è 5.3).

5.13. Ïðè ñîåäèíåíèè ìåòàëëè÷åñêèõ òðóá ñ ðåçüáîâûìè ñîåäèíèòåëüíûìè äåòàëÿìè èç PPRC óïëîòíåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ôòîðîïëàñòîâîé ëåíòîé (ÔÓÌ) èëè äðóãèì óïëîòíèòåëüíûì ìàòåðèàëîì.

6. Èñïûòàíèå òðóáîïðîâîäîâ 

6.1. Èñïûòûâàòü òðóáîïðîâîä ñëåäóåò ïðè ïîëîæèòåëüíîé òåìïåðàòóðå è íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 16 ÷ ïîñëå ñâàðêè ïîñëåäíåãî ñîåäèíåíèÿ.

6.2. Ðàñ÷åòíîå äàâëåíèå â òðóáîïðîâîäå è âðåìÿ èñïûòàíèÿ ñëåäóåò íàçíà÷àòü ñîãëàñíî ÑÍèÏ 3.05.01-85.

6.3. Ïî îêîí÷àíèè èñïûòàíèé ïðîèçâîäèòñÿ ïðîìûâêà òðóáîïðîâîäà âîäîé â òå÷åíèå 3 ÷.

7. Òðåáîâàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè

7.1. Ïðè êîíòàêòå ñ îòêðûòûì îãíåì ìàòåðèàë òðóá ãîðèò êîïòÿùèì ïëàìåíåì ñ îáðàçîâàíèåì ðàñïëàâà è âûäåëåíèåì óãëåêèñëîãî ãàçà, ïàðîâ âîäû, íåïðåäåëüíûõ óãëåâîäîðîäîâ è ãàçîîáðàçíûõ ïðîäóêòîâ.

7.2. Ñâàðêó òðóáîñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü â ïðîâåòðèâàåìîì ïîìåùåíèè.

7.3. Ïðè ðàáîòå ñî ñâàðî÷íûì àïïàðàòîì ñëåäóåò ñîáëþäàòü ïðàâèëà ðàáîòû ñ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì.

8. Íîðìàòèâíûå ññûëêè 

ÑÍèÏ 2.04.01-85* Âíóòðåííèé âîäîïðîâîä è êàíàëèçàöèÿ çäàíèé.

ÑÍèÏ 2.04.02-84* Âîäîñíàáæåíèå. Íàðóæíûå ñåòè è ñîîðóæåíèÿ.

ÑÍèÏ 3.05.01-85  Âíóòðåííèå ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèå ñèñòåìû.

ÑÍèÏ 2.04.14-88 Òåïëîâàÿ èçîëÿöèÿ îáîðóäîâàíèÿ è òðóáîïðîâîäîâ.

ÑÍ 478-80 Èíñòðóêöèÿ ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ìîíòàæó ñåòåé âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè èç ïëàñòìàññîâûõ òðóá.

ÑÍ 550-82 Èíñòðóêöèÿ ïî ïðîåêòèðîâàíèþ òåõíîëîãè÷åñêèõ òðóáîïðîâîäîâ èç ïëàñòìàññîâûõ òðóá.

ÃÎÑÒ 15139-69 Ïëàñòìàññû. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ ïëîòíîñòè (îáúåìíîé ìàññû).

ÃÎÑÒ 21553-76 Ïëàñòìàññû. Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ òåìïåðàòóðû ïëàâëåíèÿ.

ÃÎÑÒ 15173-70 Ïëàñòìàññû. Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ñðåäíåãî êîýôôèöèåíòà ëèíåéíîãî òåïëîâîãî ðàñøèðåíèÿ.

ÃÎÑÒ 11262-80 Ïëàñòìàññû. Ìåòîä èñïûòàíèÿ íà ðàñòÿæåíèå.

ÃÎÑÒ 23630.1-79 Ïëàñòìàññû. Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ òåïëîåìêîñòè.

Ïðèëîæåíèå 1

Õèìè÷åñêàÿ ñòîéêîñòü òðóá è ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé èç PPRC
(ïî äàííûì DIN 8078)

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:

 	- ñòîåê;
	
   	- óñëîâíî ñòîåê;	
 	- íå ñòîåê;
	
--	- íåäîñòàòî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ.

Ñëåäóþùèå ñèìâîëû îïèñûâàþò õèìè÷åñêèå êîíöåíòðàöèè:

VL: êîíöåíòðàöèÿ ìåíåå 10%;

L: êîíöåíòðàöèÿ áîëåå 10%;

GL: ïîëíàÿ ðàñòâîðèìîñòü ïðè 20 ãðàä.Ñ;

H: êîììåð÷åñêàÿ îöåíêà;

TR: òåõíè÷åñêè ÷èñòàÿ.

Àãðåññèâíàÿ ñðåäà 
 	
Êîíöåíòðàöèÿ 	
Õèìè÷åñêàÿ ñòîéêîñòü

20 °Ñ 
 	
60 °Ñ 	
100 °Ñ 	

Àöåòàëüäåãèä
	
TR 	
	
--	
--	
Àöåòàëüôåíîí
	TR 			--
	
Àíãèäðèä óêñóñíîé êèñëîòû
	TR 	
  	--	--	
Óêñóñíàÿ êèñëîòà, ðàçáàâëåííàÿ
	TR 				
Óêñóñíàÿ êèñëîòà, ðàçáàâëåííàÿ
	40%			--	
Àöåòîí
	TR 		--	--	
Êèñëîòíûé àöåòàíãèäðèä
	40%			--	
Àêðèëîíèòðèë
	TR 			--	
Àäèïèíîâàÿ êèñëîòà
	TR 	
		--	
Âîçäóõ
	TR 	
			
Ñóëüôàò Alaune Me-Me III
	GL 	
 		  --	
Àëëèëîâûé ñïèðò, ðàçáàâëåííûé 	96%	
 	
	--
	
Êâàñöû 	TR 	
	
	--
	
Õëîðèä àëþìèíèÿ 	GL 	
	
	--
	
Ñóëüôàò àëþìèíèÿ 	GL 	
	
	--
	
Àìáåðíàÿ êèñëîòà 
	GL 	
	
	    --	
Äâóàìèíîýòàíîë
	TR 	
	    --	    --	
Àììèàê, ãàç 	TR 	
	
	    --	
Àììèàê, æèäêîñòü 	TR 	
	
	    --	
Àíèëèí 	TR 	
	   --	    --	
Àììèàê, âîäà 	GL 	
	
	    --	
Àöåòàò àììîíèÿ 	GL 	
	
	    --	
Êàðáîíàò àììîíèÿ 	GL 	
	
	    --	
Õëîðèä àììîíèÿ 	GL 	
	
	    --	
Ôëîðèä àììîíèÿ 	L 	
	
	    --	
Íèòðàò àììîíèÿ 	GL 	

	
Ôîñôàò àììîíèÿ 	GL 	

	
Ñóëüôàò àììîíèÿ 	GL 	

	
Àöåòàò àìèëà  
     	TR 		    --	    --	
Àìèëîâûé ñïèðò 	TR 	

	
Àíèëèí 
     	TR 			   --	
Ãèäðîõëîðèä àíèëèíà 
     	GL 			    --	
Àíîí  	TR 			    --	

Àíîí (öèêëîãåêñàíîí)
     	
TR 	

	
Àíòèôðèç 	Í 			
	
Òðèõëîðèä àíòèìîíèÿ 
     	90%			    --	
ßáëî÷íàÿ êèñëîòà 	L 	
	
	    --	
ßáëî÷íàÿ êèñëîòà 	GL 	
	
	    --	
ßáëî÷íîå âèíî (îðòî)	Í 	
	
	    --	
Öàðñêàÿ âîäêà 	Í 	
	
	  --	
Ìûøüÿêîâàÿ êèñëîòà 	40%	
	
	    --	
Ìûøüÿêîâàÿ êèñëîòà 	80%	

Ãèäðîêñèä áàðèÿ 	GL 	

	
Ñîëè áàðèÿ 	GL 	

	
Àêêóìóëÿòîðíàÿ êèñëîòà (ýëåêòðîëèò)	Í 	
	
	    --	
Ïèâî 	Í 	

	
Àëüäåãèä 	GL 	
	
	    --	
Ñìåñü áåíçèí-áåíçîë 	8090/
2090

Áåíçîë 	TR 	
			
Õëîðèä áåíçîëà 	TR 	
	    --	    --	
Áóðà 	L 	
	
	  --	
Áîðíàÿ êèñëîòà 	GL 	

	
Áðîì 
     	TR 				
Ïàðû áðîìà 	Âñå 	
			
Áóòàäèåí, ãàç 	TR 	
			
Áóòàí (2) äèîë (1, 4)	TR 	
	
	   --	
Áóòàíäèîë 	TR 	
	
	   --	
Áóòàíòðèîë (1, 2, 4)	TR 	
	
	   --	
Áóòèí (2) äèîë (1, 4)	TR 	
	    --	   --	
Àöåòàò áóòèëà 	TR 	
			
Áóòèëîâûé ñïèðò 	TR 	

	
Áóòèëîâûé ôåíîë 	GL 	
	    --	    --	
Áóòèëîâûé ôåíîë 	TR 
		  --	  --	
Áóòèëåíîâûé ãëèêîëü 	10%	
	
	  --	
Áóòèëåíîâûé ãëèêîëü 	TR 	
	  --	  --	
Áóòèëåí, æèäêîñòü 	TR 	
	  --	  --	
Êàðáîíàò êàëüöèÿ 	GL 	

	
Õëîðèä êàëüöèÿ 	GL 				

Ãèäðîõëîðèä êàëüöèÿ  
          	
GL 	  

	
Ãèïîõëîðèä êàëüöèÿ 	L 	
	    --	--
      	
Íèòðàò êàëüöèÿ 	GL 	
	
	  --	
Êàðáîëèí 	Í 	
	    --	  --	
Äèîêñèä óãëåðîäà, ãàç 	Âñå 	
	
	   --	
Äèîêñèä óãëåðîäà, æèäêîñòü 	Âñå 	
	
	  --	
Êàðáîíèìîíîêñèä 	Âñå 	
	
	  --	
Êàðáîíñóëüôèä 	TR 

  	
  	
Êàóñòèêîâàÿ ñîäà 	60%	

	
Õëîðàë 	TR 	
	
	  --	
Õëîðàìèí 	L 	
	  --	  --	
Õëîðýòàíîë 	TR 	
		  --	
Õëîðíîâàòàÿ êèñëîòà 
     	1%				

Õëîðíîâàòàÿ êèñëîòà 	
10%	   

	

Õëîðíîâàòàÿ êèñëîòà 
     	
20%	   

	
Õëîð 
     	0,5%		  --	  --  	

Õëîð 	
1%	  

	   

Õëîð 	GL 
				
Õëîð, ãàç 	TR 		
 		
Õëîðíàÿ âîäà, íàñûùåííàÿ 
     	TR 		    --	   -- 	
Õëîðóêñóñíàÿ êèñëîòà 
     	L 			    --	
Õëîðáåíçîë 	TR 		    --	    --	
Õëîðîôîðì 	TR 		  

Õëîðñóëüôîíîâàÿ êèñëîòà 	TR 		  
		
Õðîìîâàÿ êèñëîòà 	40%	  

	
Õðîìîâàÿ êèñëîòà/
ñåðíàÿ êèñëîòà/
âîäà 	15/
35/
50%
				
Õðîòîíîâûé àëüäåãèä 
     	TR 		  --	  --	
Ëèìîííàÿ êèñëîòà 
     	VL 				
Ëèìîííàÿ êèñëîòà 
     	VL 				
Ãîðîäñêîé ãàç 
     	Í 		  --	  --	
Êîêîñîâûé æèðíûé ñïèðò 	TR 		  
	  --	
Êîêîñîâîå ìàñëî      
     	TR 		  --	  --	
Êîíüÿê      
     	H 			  --	
Õëîðèä ìåäè (II)
     	GL 			  --	
Öèàíèä ìåäè (I)
     	GL 			  --	
Íèòðàò ìåäè (II)
     	30%				
Ñóëüôàò ìåäè 
     	GL 			  --	
Êóêóðóçíîå ìàñëî 	TR 		
	  --	
Õëîïêîâîå ìàñëî 
     	TR 			  --	
Êðåçîë 
     	90%			  --	
Êðåçîë 
     	>90%		  --	  --	
Öèêëîãåêñàí 
     	TR 		  --	  --	
Öèêëîãåêñàíîë 
     	TR 			  --	
Öèêëîãåêñàíîí 	TR 	  

  	
Äåêñòðèí 
     	L 			  --	
Ãëþêîçà 
     	20%				
1,2 äèàìèíýòàí 
     	TR 			  --	
Äèõëîðóêñóñíàÿ êèñëîòà
     	TR 		  --	  --	
Äèõëîðóêñóñíàÿ êèñëîòà 
     	50%			  --	
Äèõëîðáåíçèí 
     	TR 		  --	  --	
Äèõëîðýòèëåí (1, 1-1, 2)
     	TR 		  --	  --	
Äèçåëüíàÿ ñìàçêà 
     	Í 			  --	
Äèýòèëîâûé àìèí 
     	TR 		  --	  --	
Äèýòèëîâûé ýôèð 
     	TR 			  --	
Äèãëèêîëåâàÿ êèñëîòà 
     	GL 			  --	
Äèãåêñèë ôàòàëàòà 
     	TR 			  --	
Äè-èñî îêòèëôàòàëàòà 
     	TR 			  --	
Äè-èñî ïðîïèëýôèð 	TR 	 
		  --	
Äèìåòèôîðìàìèä 
     	TR 			     --	
Äèìåòèëîâûé àìèí 
     	100%		     --	    --	
Äè-í áóòèëîâûé ýôèð 
     	TR 		    --	     --	
Äèíîíèëîâûé ôàòàëàò 
     	TR 			     --	
Äèîêòèëîâûé ôàòàëàò 
     	TR 			     --	
Äèîêñàí 
     	TR 			     --	
Ïèòüåâàÿ âîäà 
     	TR 				
Ýòàíîë 	L 	  
		     --	
Ýòàíîë +2% òîëóîëà 
     	96%		     --	     --	
Ýòèëàöåòàò 	TR 		  
		
Ýòèëîâûé ñïèðò 
     	TR 				
Ýòèëîâûé áåíçîë 	TR 	   			
Ýòèëîâûé õëîðèä 
     	TR 				
Ýòèëåíîâûé äèàìèí 
     	TR 			     --	
Ýòèëåíîâûé ãëèêîëü 
     	TR 				
Îêñèä ýòèëåíà 
  	TR 		     --	     --	
Êèñëîòà æèðíîãî ðÿäà 
     	20%		     --	     --	
Æèðíûå êèñëîòû >C4 
     	TR 			     --	
Áðîæåíèå ñîëîäà 
     	Í 			     --	
Ñîëè óäîáðåíèé 
     	GL 			     --	
Ïëåíî÷íàÿ âàííà 
     	Í 			     --	
Ôòîð 
     	TR 		     --	     --	
Êðåìíåôòîðèñòîâîäîðîäíàÿ êèñëîòà 	32%			     --	
Ôîðìàëüäåãèä 
     	40%			     --	
Ìóðàâüèíàÿ êèñëîòà 
     	10%				
Ìóðàâüèíàÿ êèñëîòà 
     	85%				
Ôðóêòîçà 
     	L 				
Ôðóêòîâûå ñîêè 
     	Í 				
Ôóðôóðèëîâûé ñïèðò 	TR 	
  		     --	
Æåëàòèí 
     	L 				
Ãëþêîçà 	20%	   			
Ãëèöåðèí 
     	TR 				
Ãëèêîëèåâàÿ êèñëîòà 	30%	   		     --	
Òîïëåíûé æèâîòíûé æèð 
     	Í 		     --	     --	
HCL/HNO3 	75%/
25%			
	
Ãåïòàí 	TR 		   		
Ãåêñàí 	TR 	   		     --	
Ãåêñàíòðèîë (1, 2, 6)
     	TR 			     --	
Ãèäðàçèíãèäðàò 
     	TR 		     --	     --	
Ôòîðîâîäîðîäíàÿ êèñëîòà 	48%		   		
Ñîëÿíàÿ êèñëîòà 	20%			     --	
Ñîëÿíàÿ êèñëîòà 	20% - 36%
	   			
Ôòîðèñòîâîäîðîäíàÿ êèñëîòà 	40%			     --	
Ôòîðèñòîâîäîðîäíàÿ êèñëîòà 	70%	  
		     --	
Âîäîðîä 
     	TR 			     --	
Õëîðèñòûé âîäîðîä 
     	TR 			     --	
Ïðîêñèä âîäîðîäà 	30%	   		     --	
Öèàíèñòîâîäîðîäíàÿ êèñëîòà 	TR 			     --	
Ñåðíîêèñëûé ãèäðîêñèëàììîíèé 	12%			     --	
Ëîäèíîâûé ðàñòâîð 	Í 	   		     --	
Èçîîêòàí 	TR 		  
		
Èçîïðîïèë 	TR 				
Êåðîñèí 	Í 	  
			
à - îêñèïðîïèîíîâàÿ êèñëîòà 	90%			     --	
Ëàíîëèí 	Í 	  
		     --	
Àöåòàò ñâèíöà 	GL 	  

Ëüíÿíîå ìàñëî 	Í 	  

	
Ñìàçî÷íûå ìàñëà 	TR 	  

Õëîðèä ìàãíèÿ 	GL 	  

  		
Ãèäðîêñèêàðáîíàò ìàãíèÿ 	GL 	  
			
Ñîëè ìàãíèÿ 	GL 	  
	  
	     --	
Ñóëüôàò ìàãíèÿ 	GL 	  

	

Ìåíòîë 	
TR 	  

      --	

Ìåòàíîë 	
TR 	  

     --	

Ìåòàíîë 	
5%	  

	

Ìåòèëàöåòàò 	
TR 	  

     --	

Ìåòèëàìèí 
     	
32%	  
	   
      --	     
     --	
Ìåòèëáðîìèä 
     	TR 				
Ìåòèëõëîðèä 
     	TR 				

Ìåòèëýòèëêåòîí 	
TR 	  

     --	

Ðòóòü 	
TR 	  

      --	

Ñîëè ðòóòè 	
GL 	  

      --	
Ìîëîêî 	Í 	  

	
Ìèíåðàëüíàÿ âîäà 	Í 	  

	
Ìåëàññà 	Í 	  

	

Ìîòîðíîå ìàñëî 	
TR 	  

      --	

Ïðèðîäíûé ãàç 	
TR 	  
	   
      --	    
      --	

Ñîëè íèêåëÿ 	
GL 	  

      --	

Àçîòíàÿ êèñëîòà 	
10%	  

	

Àçîòíàÿ êèñëîòà 	
10-50%	  

	
Àçîòíàÿ êèñëîòà 
     	>50%				
2-íèòðîëóîë 	TR 	 

 		     --	
Àçîòèñòûå ãàçû 	Âñå 	  
	  
	     --	
Îëåóì (H2SO4 + SO3)
     	TR 				
Îëèâêîâîå ìàñëî 	TR 	  

Ùàâåëüíàÿ êèñëîòà 	GL 	  

Êèñëîðîä 	TR 	  
	    --	     --	
Îçîí 	0,5 ppm 	  
		     --	
Ïàðàôèíîâûå ýìóëüñèè 	Í 	  
	  
	     --	
Ïàðàôèíîâîå ìàñëî 	TR 	  

Ïåðõëîðíàÿ êèñëîòà 	20%	  
	  
	     --	
Ïåðõëîðýòèëåí 
     	TR 			     --	
Íåôòü 	TR 	  
		     --	
Ýôèð íåôòè 	TR 	  
		     --	
Ôåíîë 	5%	  
	  
	     --	
Ôåíîë 
     	90%		    --	     --	
Ôåíèëãèäðîçèí 	TR 			     --	
Ãèäðîõëîðèä, ôåíèë ãèäðîçèíà 	TR 	
		     --	
Ôîñãåí 	TR 	  

	     --	
Ôîñôàòû 	GL 	  
	  
	     --	
Ôîñôîðíàÿ (îðòîôîñôîðíàÿ) êèñëîòà 	85%	  

	
Îêñèõëîðèä ôîñôîðà 
     	TR 		    --	     --	
Ôòàëèâàÿ êèñëîòà 	GL 	  
	  
	     --	
Ôîòîýìóëüñèè 	Í 	  
	  
	     --	
Âàííû ñ ôîòîçàêðåïèòåëåì 	Í 	  
	  
	     --	
Ïèêðèíîâàÿ êèñëîòà 	GL 	  
	    --	     --	
Áèõðîìàò êàëèÿ 	GL 	  
	  
	     --	
Áðîìàò êàëèÿ 	10%	  
	  
	     --	
Áðîìèä êàëèÿ 	GL 	  
	  
	     --	

Êàðáîíàò êàëèÿ 	
GL 	  

      --	

Õëîðàò êàëèÿ 	
GL 	  

     --	

Õëîðèä êàëèÿ 	
GL 	  

      --	

Õðîìàò êàëèÿ 	
GL 	  

      --	

Öèàíèä êàëèÿ 	
L 	  

      --	

Ôòîðèä êàëèÿ 	
GL 	  

      --	

Ãèäðîãåíêàðáîíàòà êàëèÿ 	
GL 	  

     --	

Ãèäðîêñèä êàëèÿ 	
50%	   

	

Èîäèä êàëèÿ 	
GL 	  

     --	

Íèòðàò êàëèÿ 	GL 	  

     --	

Ïåðõëîðàò êàëèÿ 	
10%	  

      --	
Ïåðìàíãàíàò êàëèÿ 	GL 	  
		     --	
Ïåðñóëüôàò êàëèÿ 	GL 	  
	  
	     --	
Ñóëüôàò êàëèÿ 	GL 	  
	  
	     --	
Ïðîïàí, ãàç 	TR 	  
	    --	     --	
Ïðîïàíîë (1)	TR 	  
	  
	     --	
Ïðîïàðãèëîâûé ñïèðò 	7%	  
	  
	     --	
Ïðîïèîíîâàÿ (ïðîïàíîâàÿ) êèñëîòà 	>50%		    --	     --
     	
Ïðîïèëåíîâûé ãëèêîëü 	TR 	  
	  
	     --	
Ïèðèäèí 
     	TR 			     --	
Ìîðñêàÿ âîäà 	Í 	  

	
Êðåìíèåâàÿ êèñëîòà 	Âñå 	  
	  
	     --	
Êðåìíåôòîðèñòàÿ êèñëîòà 	32%	  
	  
	     --	
Ñèëèêîíîâàÿ ýìóëüñèÿ 	Í 	  
	  
	     --	
Ñèëèêîíîâîå ìàñëî 	TR 	  

	
Íèòðàò ñåðåáðà 	GL 	  

Ñîëè ñåðåáðà 	GL 	  
	  
	     --	
Àöåòàò íàòðèÿ 	GL 	  

	
Áåíçîàò íàòðèÿ 	35%	  
	  
	     --	
Áèêàðáîíàò íàòðèÿ 	GL 	  

	
Áèñóëüôàò íàòðèÿ 	GL 	  
	  
	     --	
Áèñóëüôèò íàòðèÿ 	L 	  
	     --	     --	
Êàðáîíàò íàòðèÿ 	50%	  

Õëîðàò íàòðèÿ 	
GL 	  

     --	
Õëîðèä íàòðèÿ 	VL 	  

	

Õëîðèò íàòðèÿ 
     	
2-20%	  

	
Õðîìàò íàòðèÿ 
     	GL 				
Ãèäðàò íàòðèÿ 
     	60%				
Ãèïîõëîðèä íàòðèÿ 
     	20%				
Ãèïîõëîðèä íàòðèÿ 
     	10%		  --	  --	
Ãèïîõëîðèä íàòðèÿ 	20%	     

	
Íèòðàò íàòðèÿ 	GL 	  
	  
	    --	
Ñèëèêàò íàòðèÿ 	L 	  
	  
	    --	
Ñóëüôàò íàòðèÿ 	
GL 	  
	  
	    --	
Ñóëüôèä íàòðèÿ 	
GL 	  
	  
	    --	
Ñóëüôèä íàòðèÿ 	
40%	  

	
Òèîñóëüôàò íàòðèÿ 	
GL 	  

    --	
Òðèôîñôàò íàòðèÿ 	
GL 	  

	
Ñîåâîå ìàñëî 	
TR 	  

     --	
Êðàõìàëüíûé ðàñòâîð 
     	Âñå 			    --	
Êðàõìàëüíûé ñèðîï 	Âñå 			    --	
Äèîêñèä ñåðû 	Âñå 			    --	
Äèîêñèä ñåðû,ãàç 	TR 	  
		    --	
Äèîêñèä ñåðû, æèäêîñòü 	Âñå 	  
		    --	
Ñåðíàÿ êèñëîòà 	10%				
Ñåðíàÿ êèñëîòà 	10-80%			    --	
Ñåðíàÿ êèñëîòà 	80%-TR 	  
		--	
Îëåóì 	Âñå 			--	
Òðèîêñèä ñåðû 	Âñå 			--	
Äÿãòåðíîå ìàñëî 	Í 		
		
Òåòðàõëîðýòàí 	TR 		
		
Òåòðàõëîðýòèëåí 
     	TR 			--	
Òåòðàõëîðìåòàí 
     	TR 				
Òåòðàýòèë ñâèíöà 
     	TR 		--	--	
Òåòðàãèäðîôóðàí 	TR 		
		
Òåòðàãèäðîíàôòàëåí 
     	TR 				
Òðèîíèëõëîðèä 	TR 		
		
Òèí (II) õëîðèä 	GL 			--	
Òèí (IV) õëîðèä 	GL 			--	
Òîëóîë 	TR 				
Òðèõëîðýòèëåí 	TR 				
Òðèõëîðàöåòèëåíîâàÿ êèñëîòà 	50%			--	
Òðèêðåçèëôîñôàò 	TR 			--	
Òðèòàíîëàìèí 	L 		--	--	
Âèííûé óêñóñ 	Í 				
Êñèëîë, äèìåòèëáåíçîë 	TR 		
		
Äðîææè 	Âñå 	
	--	--	
Öèíê 	GL 	
	
	--	
Òðèîêòèëôîñôàò 	TR 	
	--	--	
Ìî÷åâèíà 	GL 	
	
	--	
Âàçåëèíîâîå ìàñëî 	TR 			--	
Óêñóñ 	Í 
				
Âèíèëàöåòàò 	TR 			--	
Ñòèðàëüíûé ïîðîøîê 	VL 	
  		--	
Âîäà, ÷èñòàÿ 	Í 	   		
  	
Âîñê 	Í 			     --	
Âèííàÿ êèñëîòà 	10%	  
		     --	
Âèíà 	Í 	  
		     --	

Ïðèëîæåíèå 2
(ñïðàâî÷íîå)

Äîïóñòèìîå ðàáî÷åå äàâëåíèå ïðè òðàíñïîðòèðîâàíèè âîäû 
â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû è ñðîêà ñëóæáû 
(ïî äàííûì DIN8077À1 è ÍÈÈÌîññòðîé)

Òåìïåðàòóðà, ãðàä. Ñ 	
Ñðîê ñëóæáû, ëåò 	
Ðàáî÷åå äàâëåíèå, ÌÏà 	
  	  	Òèï òðóáû 	
  	  	PN 10 	PN 20 	

20 	
10
25
50
	
1,35
1,32
1,29 	
2,71
2,64
2,59 	
30 	10
25
50 	1,17
1,13
1,11 	2,35
2,27
2,21
	
40 	10
25
50
	1,04
0,97
0,92 	20,3
1.95
1,84 	
50 	10
25
50
	0,87
0,80
0,73 	1,73
1,60
1,47 	
60 	10
25
50
	0,72
0,61
0,55 	1,44
1,23
1,09 	
70 	5
10
25
50
	0,60
0,53
0,45
0,43 	1,20
1,07
0,91
0,85 	
75 	5
10
25 	0,53
0,46
0,37 	1,07
0,93
0,75
	
80 	5
10
15
	0,43
0.39
0,37 	0,87
0,79
0,73
	
85 	5
10
	0,39
0,29 	0,79
0,61 	
90 	5 	0,33 	0,66 
	
95 	5 	                 -	0,54 

Ïðèëîæåíèå 3

Ñîðòàìåíò òðóá è ñîåäèíèòåëüíûõ äåòàëåé èç ïîëèïðîïèëåíà PPRC 

Ðàçìåðû â òàáëèöàõ óêàçàíû â ìèëëèìåòðàõ.
G” - îáîçíà÷àåò ðàçìåð â äþéìàõ

  	
Òðóáà PN 10 (äëÿ õîëîäíîé âîäû)

D 	
s 	
êã/ì
	
Êîä 	
  	20
	1.9 	0.107 	ÂÂ 10808 	
  	25
	2.3 	0.164 	ÂÂ 10810 	

 	32
	3.0 	0.267 	ÂÂ 10812 	
  	40
	3.7 	0.421 	ÂÂ 10814 	
  	50
	4.6 	0.652 	ÂÂ 10816 	
  	63
	5.8 	1.090 	ÂÂ 10818 	
  	75
	6.9 	1.450 	ÂÂ 10820 	
  	90 
	8.2 	2.100 	STR090P10 	
  	
Òðóáà PN 20 (äëÿ ãîðÿ÷åé, õîëîäíîé âîäû)

D 	
s 	
êã/ì
	
Êîä 	
  	16 	2.7 	0.118 
	STR16P20 	
  	20
	3.4 	0.172 	ÂÂ 10008 	

     	25
	4.2 	0.266 	ÂÂ 10010 	
  	32
	5.4 	0.434 	ÂÂ 10012 	
  	40
	6.7 	0.671 	ÂÂ 10014 	
  	50
	8.4 	1.050 	ÂÂ 10016 	
  	63
	10.5 	1.650 	ÂÂ 10018 	
  	75
	12.5 	2.340 	ÂÂ 10020 	
  	90 	15 	3.400 	STR090P20 	
  	
Òðóáà àðìèðîâàííàÿ

D 	
s 	
êã/ì
	
Êîä 	
  	20
	3.4 	0.184 	BA10108 	

 	25

	4.2 	0.282 	BA10110 	
  	32
	5.4 	0.456 	BA10112 	
  	40
	6.7 	0.705 	BA10114 	
  	
Ìóôòà

D 
	
D1 	
L 
 	
Z 
 	
Êîä 	
  	
16 	
25 	
29 	
12 	
SNA016
	
  	20
	29 	34 	14 	BM11008 	

     	25
	34 	37 	16 	BM11010 	
  	32
	43 	41 	18 	BM11012 	
  	40
	52 	46 	20 	BM11014 	
  	50
	65 	52 	23 	BM11016 	
  	63
	80 	60 	27 	BM11018 	
  	75
	98 	65 	30 	BM11020 	
  	90 	115 	71 	33 	SNA090 	
  	
Ìóôòà ïåðåõîäíàÿ

D -D1 
	
L1 	
L2 
 	
L3 	
Êîä 	
  	
20-16 	
13 	
14 	
23 	
SRE12016
	
  	25-20
	15 	16 	23 	BR11112 	
  	32-20
	17 	16 	26 	BR11114 	
  	32-25
	17 	17 	26 	BR11116 	

 
      	40-25
	19 	18 	32 	BR11118 	
  	40-32
	19 	20 	30 	BR11120 	
  	50-32
	22 	20 	35 	BR11122 	
  	50-40
	22 	22 	33 	BR11124 	
  	63-40 
	26 	22 	43 	BR11126 	
  	63-50 
	26 	26 	49 	BR11128 	
  	75-50 
	38 	28 	44 	BR11130 	
  	75-63 
	29 	28 	44 	BR11132 	
  	90-63 	27,5 	28 	49 	SRE19063 	
  	
Ïðîáêà

D 
	
D1 	
Í 	
Êîä 	
  	20
	29 	25 	BKB14108 	
  	25
	31 	30 	BKB14110 	

     
     	32
	43 	32 	BKB14112 	
  	40
	43 	32 	BKB14114 	
  	50
	43 	32 	BKB14116 	
  	63
	83 	51 	BKB14118 	
  	75 	100 
     	57 	BKB14120 	
  	
Ìóôòà êîìá-íàÿ (âíóòðåííÿÿ ðåçüáà)
	
  	D - G”
	L1 	L2 	k 	Êîä 	
  	
16-1/2 	
17 	
13 	
12 	
SZI01620

   	20-1/2

	18 	12 	12 	BN21008 	
  	20-3/4
	18 	12 	12 	BN21010 	
  	25-1/2
	18 	12 	12 	BN21014 	
  	25-3/4
	18 	12 	12 	BN21012 	
  	32-1
	22 	16 	16 	BN21016 	
  	
Ìóôòà êîìá-íàÿ (íàðóæíàÿ ðåçüáà)
	
  	D - G”
	L1 	L2 	k 	Êîä 	
  	
16-1/2 	
16 	
13 	
28 	
SZE01620
	
  	20-1/2
	16 	12 	29 	BN21208 	
    
	20-3/4

	18 	14 	28 	BN21210 	
  	25-1/2
	18 	14 	28 	BN21214 	
  	25-3/4
	18 	14 	28 	BN21212 	
  	32-1
	22 	16 	32 	BN21216 	

Óãîëüíèê êîìá-íûé (íàðóæíàÿ ðåçüáà)

D - G”
	
L1 	
k1 	
L2 	
k2 	
     Êîä 	
  	
20-1/2
	
16 	
18 	
12 	
36 	
BD23508 	

      	20-3/4
	16 	18 	14 	36 	BD23510 	
  	25-1/2
	18 	21 	14 	36 	BD23514 	
  	25-3/4
	18 	21 	14 	36 	BD23512 	
  	32-3/4
	20 	21 	14 	36 	BD23516 	
  	32-1 	20 	28 	16 	46 	BD23518

Óãîëüíèê

D
	
D1 	
L 	
Z 	
     Êîä 	
  	
16 	
25 	
21 	
12 	
SKO01690
	
  	20
	29 	28 	14 	BD12008 	
  	25
	34 	32 	18 	BD12010 	

     	32
	43 	36 	18 	BD12012 	
  	40
	52 	44 	22 	BD12014 	
  	50
	65 	52 	26 	BD12016 	
  	63
	80 	62 	29 	BD12018 	
  	75
	98 	70 	34 	BD12020 	
  	90 	115 	80 	34 	SKO09090

Òðîéíèê

D
	
D1 	
L 	
Z 	
     Êîä 	
  	
16 	
25 	
22.5 	
12 	
STK016
	
  	20
	29 	28 	16 	BT13108 	
  	25
	34 	32 	18 	BT13110 	

     	32
	43 	36 	18 	BT13112 	
  	40
	52 	44 	22 	BT13114 	
  	50
	65 	52 	26 	BT13116 	
  	63
	80 	62 	29 	BT13118 	
  	75
	98 	70 	30 	BT13120 	
  	90 	115 	160 	33 	STK0902

Òðîéíèê ïåðåõîäíîé

d1-d2-d3
	     D 	     D1 
 	
L 	
L1 	
Z1 	
Z2 	    
 Êîä 	
  	
20-16-20 	
29
	
25 	
23 	
32 	
16 	
12 	
STKR02016 	
  	25-20-20 	34 	29 	32 	32 	16 	15 	BT13524 	
  	25-20-25 	34 	29 	32 	32 	16 	15 	BT13522 	
  	32-20-20 	43 	34 	38 	38 	18 	17 	BT13536 	
  	32-20-32 	43 	34 	38 	36 	16 	17 	BT13534 	
  	32-25-20 	43 	34 	38 	36 	16 	18 	BT13542 	

     	32-25-32 	43 	34 	38 	36 	16 	18 	BT13540 	
  	40-20-20 	53 	29 	29 	36 	18 	18 	BT13544 	
  	40-20-40 	53 	29 	53 	36 	18 	18 	BT13546 	
  	40-25-25 	53 	34 	34 	40 	14 	12 	BT13548 	
  	40-25-40 	53 	34 	53 	40 	18 	18 	BT13550 	
  	40-32-32 	53 	43 	43 	40 	14 	21 	BT13552 	
  	40-32-40 	53 	43 	53 	40 	14 	21 	BT13554 	
  	50-32-50 	65 	43 	45 	52 	26 	21 	STKR05032 	
  	50-40-50 	65 	53 	45 	52 	26 	24 	STKR05040 	
  	63-32-63 	80 	43 	49 	65 	29 	21 	STKR06332 	
  	63-40-63 	80 	53 	50 	65 	29 	24 	STKR06340 	
  	63-50-63 	80 	65 	55 	65 	29 	26 	STKR06350 	
  	
Òðîéíèê êîìá-íûé (âíóòðåííÿÿ ðåçüáà)

D - G”
	
L1 	
k1 	
L2 	
k2 	
     Êîä 	
  	
20-1/2
	
15 	
12 	
12 	
24 	
BT25006 	

     	20-3/4
	15 	12 	12 	24 	BT25008 	
  	25-1/2
	19 	18 	12 	24 	BT25010 	
  	25-3/4
	19 	18 	12 	24 	BT25012 	
  	32-1
	20 	22 	14 	18 	BT25016 	
  	
Òðîéíèê ðàçúåìíûé (âíóòðåííÿÿ ðåçüáà)

D
	
G 	
A 	
B 	    
 C 	
     Êîä 	
  	
20
	
3/4"	
14.5 	
53 	
30 	
STKM02025 	
  	25
	3/4”	16.0 	64 	36 	STKM02525 	

      	25
	1”	16.0 	64 	36 	STKM02532 	
  	32
	3/4"	18.0 	70 	45 	STKM03225 	
  	32
	1”	18 	70 	45 	STKM03232 	
  	
Òðîéíèê êîìá-íûé (íàðóæíàÿ ðåçüáà)

D  G”
	
L1 	
k1 	
L2 	
k2 	
     Êîä 	
  	
20-1/2
	
15 	
12 	
12 	
36 	
BÒ25506 	

     	20-3/4
	15 	12 	12 	36 	BÒ25508 	
  	25-1/2
	19 	18 	12 	36 	BÒ25510 	
  	25-3/4
	19 	18 	12 	36 	BÒ25512 	
  	
Ñêîáà

D
	
     S 	
B 	
L 	
     Êîä 	
  	
20
	
4.0 	
53 	
365 	
BK16108 	

     	25
	5.0 	56 	370 	BK16110 	
  	32
	6.4 	68 	376 	BK16112 	
  	40
	7.8 	75 	400 	SKR040P20 	
  	
Óãîëüíèê êîìá-íûé, ñ êðåïëåíèåì (âíóò. ðåç.)

D - G”
	
I1 	
k1 	
I2 	
k2 	
     Êîä 	

16-1/2
	
13 	
10 	
12 	
24 	
SNK016 	
  	20-1/2
	16 	12 	12 	24 	BB20108 	
  	20-1/2
	15 	12 	12 	23 	SNK020 	
  	25-3/4
	16 	24 	12 	29 	SNK025 	
  	
Ìóôòà êîìá-íàÿ (âíóòðåííÿÿ ðåçüáà)

D - G”
	
     Êîä 	
  	
32-1
	
BN21124 	

 
     	40-1 1/4
	BN21126 	
  	50-1 1/2
	BN21128 	
  	63-2
	BN21130 	
  	75 1/2 	BN21132 

Ìóôòà êîìá-íàÿ (íàðóæíàÿ ðåçüáà)

D - G”
	
     Êîä 	
  	
32-1
	
BN21424 	
       
 	40-1 1/4
	BN21426 	
  	50-1 1/2
	BN21428 	
  	63-2
	BN21430 	
  	75 1/2 	BN21432 	

Ìóôòà êîìá-íàÿ ðàçúåìíàÿ (âíóòð. ðåçüáà)

D
	
     G 	
A 	     
B 
 	
     Êîä 	
  	
16
	
1/2"	
13 	
37 	
SZM01620 	
  	20
	1/2"	40 	40 	SZM02020 	

 	20
	3/4"	39 	39 	SZM02025 	
  	20
	1”	45 	45 	SZM02032 	
  	25
	1 	47 	47 	SZM02532 	
  	32 
	1-1/4”	57 	57 	SZM03240 	
  	
Ìóôòà êîìá-íàÿ ðàçúåìíàÿ (âíóòð. ðåçüáà)

D - G”
	
L1 	
     L2 	
Ê1 	
Ê2 	
     Êîä 	
  	
20-1/2
	
18 	
52 	
38 	
52 	
BN21108 	

 	20-3/4
	16 	42 	28 	38 	BN21114 	
  	20-1
	18 	44 	32 	48 	BN21116 	
  	25-3/4
	18 	51 	38 	52 	BN21110 	
  	25-1 
	18 	43 	32 	48 	BN21118 	
  	32-1 
	20 	51 	38 	52 	BN21112 	
  	
Ìóôòà êîìá-íàÿ ðàçúåìíàÿ (íàðóæíàÿ ðåçüáà)

D - G”
	
L1 	
     L2 	
K1 	
K2 	
     Êîä 	
  	
20-1/2
	
16 	
51 	
28 	
38 	
BN21308 	

     
     	20-3/4
	18 	57 	32 	48 	BN21314 	
  	20-1
	18 	64 	38 	52 	BN21316 	
  	25-3/4
	18 	57 	32 	48 	BN21310 	
  	25-1 
	18 	65 	38 	52 	BN21318 	
  	32-1 
	20 	65 	38 	52 	BN21312 	
  	
Óãîëüíèê êîìá-íûé (âíóòðåííÿÿ ðåçüáà)

D - G
	
L1 	
k1 	
L2 	
k2 	
     Êîä 	
  	
20-1/2
	
16 	
18 	
12 	
24 	
BD23008 	

   	20-3/4
	16 	18 	12 	24 	BD23010 	
  	25-1/2
	18 	18 	12 	24 	BD23012 	
  	25-3/4 
	18 	21 	12 	24 	BD23014 	
  	32-3/4 
	20 	21 	12 	24 	BD23016 	
  	32-1 
	20 	28 	12 	24 	BD23018 	
  	
Óãîëüíûé êîìá-íûé ðàçúåìíûé (âíóòð. ðåçüáà)	
  	
D-G
	
A 	     
B 	
     Êîä 	

20-1|2”
	
14.5 	
27.0 	
SKOM02020 	
  	20      3/4"
	14.5 	27.0 	SKOM02025 	
  	
Ïðîáêà ðåçüáîâàÿ

 	
d
	
     Êîä 	
  	
20
	
BK48110 	
  	25
	BK48112 	
  	
Îïîðà

D
	
     Êîä 	

 	
2õ20
	
PRDV0202 	
  	2õ25
	PRDV0252 	
  	
Ñìåííûå íàãðåâàòåëè ê ñâàðî÷íîìó àïïàðàòó

D
	
     Êîä 	
  	
16 
     	
NAÐ016 	
  	20 
     	KP53202 	

 	25
      	KP53204 	
  	32
      	KP53206 	
  	40
      	KP53208 	
  	50
      	KP53210 	
  	63 
     	KP53212 	
  	75
      	KP53214 	
  	90
      	NAP090 	
  	
Ôëàíåö

D
	
Ñ 	
D1 	     
D2 
 	
     Êîä 	
  	
40
	
58 	
80 	
135 	
SLNP040 	

 	50 
	60 	110 	145 	SLNP050 	
  	63
	62 	125 	160 	SLNP063 	
  	75
	72 	150 	195 	SLNP075 	
  	90 	92 	160 	195 	SLNP090 	

Ìóôòà ðàçúåìíàÿ èç PPRC 	
  	
d
	
     Êîä 	

20
	
BR47310 	
  	25
	BR47312 	
  	32 
	BR47314 	
  	40 
	BR47316 	
  	
Ìóôòà ñ íàêèäíîé ãàéêîé

D
	
     G 	
A 	
     B 	
     Êîä 	
  	
16
	
1/2"	
13 	
18.0 	
SNAM01620 	
 
  	20 
	1/2"	14.5 	34.0 	SNAM02020 	
  	20
	3/4"	14.5 	34.0 	SNAM02025 	
  	25
	3/4"	16.0 	39.0 	SNAM02525 	
  	25
	1”	16.0 	39.0 	SNAM02532 	
  	32 
	1”	18.0 	39.0 	SNAM03232 	
  	
Ðàçúåìíîå ñîåäèíåíèå

D
	
     A 	
B 	     
C 	
     Êîä 	

20
	
30 	
75 	
37.5 	
SRS020 	
  	25 
	38 	79 	39.5 	SRS025 	
  	32 
	46 	95 	47.5 	SRS032 	
  	
Âåíòèëü ñ âûïóñêíûì âåíòèëüêîì (ïðàâûé)	
  	
D
	
     A 	
B 	    
 C 	
     Êîä 	
  	
40
	
20.5 	
65.0 	
25.5 	
SVEV040P 	
    
 	50 
	23.5 	80.0 	40.0 	SVEV050P 	
  	63 	27.5 	80.0 	55.0 	SVEV063P 	
  	
                                                                                       (ëåâûé)
	
  	40 
	20.5 	65.0 	25.5 	SVEV040L 	
  	50 
	23.5 	80.0 	40.0 	SVEV050L 	
  	63 	27.5 	80.0 	55.0 	SVEV063L 	

Îïîðà äëÿ òðóáû äèàìåòðîì

D
	
     Êîä 	
  	
16
	
PRE016 	
  	20 
     	BK49910 	

     	25
      	BK49912 	
  	32
      	BK49914 	
  	40
      	PRP040 	
  	63 	PRP063 	
  	
Êîìïåíñàòîð

D
	
     À 	
Â 	
     Êîä 	
  	
16
	
180 	
290 	
SKS016P20 	

     
     	20 
     	200 	420 	SKS020P20 	
  	25
      	205 	410 	SKS025P20 	
  	32 
     	215 	400 	SKS032P20 	
  	40 
     	275 	420 	SKS040P20 	
  	
Êîìïëåêò ñâàðî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå
	
     Êîä 	

ÊÑ-1
	
KC52100 	
  	Ð4à1200W 
     	SVAP4A1200 	
  	Ð4à800W 
     	SVAP4A800 	
  	
Ðåçàê

     	
òðóáà:
	
Dmin 	
Dmax 	
     Êîä 	

0
	
32 	
BM53100 	
  	  	32 
     	63 	NU063 	
  	
Ìåòàëëè÷åñêèé õîìóò ñ ðåçèí. ïðîêëàäêîé

d
	
     Êîä 	
  	
20
	
001DN1 	
  	25
	002DN1 	
  	32 
	003DN1 	
  	40
	004DN1 	

     	50
	005DN1 	
  	63
	006SDN 	
  	75
	007SDN 	
  	100
	008SDN 	
  	20-25
	PRKM0225 	
  	32-40 
	PRKM03240 	
  	50-63 
	PRKM606350 	
  	20-25 
	PRK02025 	
  	32-40 
	PRK03240 	
  	50-63 
	PRK06350 	
  	
Äþáåëü

D
	
     I 	  	
     Êîä 	
  	
Ì8
	
32 	
ìåòàëë 	
LC 	

 	M8 
     	75 	ìåòàëë 	LY 	
  	Ì8
	45 	ïëàñòìàññîâûé 	PD 	
  	M8
	65 	øóðóï ìåòàëëè÷åñêèé 	PS 	
  	
Øàðîâîé êðàí èç PPRC

D
	
     Êîä 	

20
	
SVEK020 	
  	25
	SVEK025 	
  	32 
	SVEK032 	
  	
Âåíòèëü

D
	
     Êîä 	
  	
20
	
BV40808 	

      	25
	BV40810 	
  	32 
	SVE032 	
  	40
	SVE040 	
  	50
	SVE050 	
  	63 
	SVE063 	
  	
Êðåñòîâèíà

D òðóáû
	
     Êîä 	

20
	
BI13208 	
  	25
	BI13210 	
  	32 
	BI13212 	
  	
Ïèñòîëåò òåïëîâîé

 	
Ìîùíîñòü
	
     Êîä 	
  	
1500 Âò
	
ÏÒB600 	

Òåêñò äîêóìåíòà ñâåðåí ïî:
îôèöèàëüíîå èçäàíèå
Ìèíñòðîé Ðîññèè -  
Ì.: ÃÓÏ ÖÏÏ, 1997